Teraco lité  s.r.o.

Toužimská 588/70,  197 00 Praha

IČO: 24230456	                   Tel: 605316727

DIČ: CZ24230456

Zapsána u  Městského Soudu  v Praze, C/200327

KB Dvůr Králové n.l., 	                    E-mail:

Číslo účtu: 107-3990700287/0100   teracolite@atlas.cz

www.terrazzodecor.cz

Věc: Technologický postup

## Akce:

Lité teracové podlahy z polymercementové matrice.

Stavební připravenost

Podklad pro lité teraco musí být beton min. B 20 nebo vyšší. Tloušťka betonu by měla být alespoň 60 mm. Před pokládkou teraca by betonový podklad měl být starší alespoň 14 dnů a smrštěný, tak aby případné trhliny mohli být zasanovány.

U podlah, musí být armovaný ocelovou výztuží - kari sítí min.100x100x6xmm. Kari sítě jsou kladeny vždy v celku bez přerušení. V případě použití betonu s rozptýlenou výztuží, záleží na doporučení dodavatele betonu. Dilatace se následně prořežou, veškeré dilatace v podkladu se vždy přiznávají v daném místě, v opačném případě hrozí prasknutí teraca mimo dilatační lištu. Dilatace mohou vybočovat ze směru, max o 7 mm na každou stranu. Teraco není nosným prvkem a vždy kopíruje vlastnosti podkladu. Betonáž podkladu musí být provedena vždy v jednom celku, bez pracovních či technologických spár. Veškeré spáry takto vzniklé musí být přiznány dilatací. Vzhledem k tomu že dilatační lišta je konečným pohledovým prvkem, tak je toto velmi důležité. Doporučené dilatační celky  jsou 4500x4500 mm. Povrch betonu musí být hladký, bez cementového šlemu. Podklad se betonuje na mínus 15-20 mm pod čistou výšku. Případné podlahového vytápění, musí být zakomponováno již v betonovém podkladu, nelze jej zakomponovat do teracové hmoty. Veškeré rozvody instalací, musí být pod armaturou.

Kladení teraca:

Podklad musí být řádně očištěn a zbaven případných nánosů stavebních hmot.

Podklad se kompletně penetruje  Primerem. V případě že síla vrstvy pro teraco přesahuje tl. více jak 20 mm je nutno provést vyrovnávku podkladu. Vyrovnávka podkladu není standardní součástí teraca a je nutno použít materiál, který má velmi vysokou adheznost. Po přípravě podkladu se osadí dilatační lišty, které zároveň slouží jako vodící lišty pro stahování teracové hmoty. Teraco se míchá ve frakcích a barevných odstínech drtí, které si určí architekt či investor. Poměr vody a teracové hmoty určuje dodavatel teraca v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Po položení teraca je plocha pochůzí po cca.2 hodinách, plně zatížitelná po 7 dnech.

Viz. Technický list.

Broušení teraca:

Teraco z polymercementů, je možno brousit již po 24 hodinách. Teraco se brousí buď pod vodou, což bývá standardní u velkých ploch, nebo za sucha. Teraco se brousí několika postupy od hrubších 00 až po nejjemnější 800. Ve stadiu brusu 220 se teracová plocha celoplošně tmelí, tak aby došlo k výplni porů, které vznikají při míchání směsi. Zde také vzniká technologická přestávka pro vytvrdnutí tmelu.

Dobu přestávky určuje teracář a to v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Po vytvrdnutí tmelů se teracová podlaha obrousí jemným brusem.

Konečná povrchová úprava:

Po konečném jemném broušení je nutno teraco uzavřít voskem, tak aby bylo zcela voduodpudivé. Bude tak chráněno proti vniknutí nečistot a tekutin do hmoty. V případě, že konečné broušení bylo prováděno pod vodou, je zcela nezbytné stavební činnost omezit tak, aby v průběhu vysychání nedošlo k znečištění.

Pro aplikaci vosku je nutno, aby teraco nebylo vlhké či mokré. Nelze teraco zakrývat, jelikož by tak bylo bráněno vysychání. Po aplikaci vosku je teracová podlaha hotová a následná údržba se provádí dle návodu k užívání.

V Praze 01.09.2013